救灾物资货物供货用户需求书

| 序号 | 内容 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折叠床 | 10000张 | 折叠床正面印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：折叠床中间处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝（“广东应急”字样）和6㎝×6㎝（“GDEM”字样）。字体间距：3㎝（“广东应急”字样）和5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、承载力≥100kg； 2、规格（cm）：L200×W75×H30； 3、板材材质：框架（冷轧钢管），复合板加软质聚氨酯泡沫塑料折叠床； 4、复合板厚度：≥0.9cm； 5、软质聚氨酯泡沫塑料厚度：2cm，密度：≥20㎏/m³； 6、回弹性：≥30%； 7、底部包材：牛津布420D，成分：100%聚酯纤维； 8、包装：每箱1张，5层加厚加硬单包牛皮纸箱（200/140/120/140/200g），外包装需印制使用说明及注意事项、广东应急储备物资（正面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 9、喷涂件耐腐蚀≥18小时。 备注：除采购人有明确特殊要求外，产品质量至少要符合QB/T 4459-2013《折叠床》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》标准要求。 注：要求折叠床拆封后直接使用，不用装配。床头需配备遮挡架，侧面带锁扣。 |
| 2 | 毛巾被 | 10000床 | 单人被，标签印制“广东应急”“GDEM”字样。（位置：底部被角缝制斜角标签字样，上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：3㎝×3㎝（“广东应急”字样）、1.5㎝×1.5㎝（“GDEM”字样）。字体间距：1㎝（“广东应急”字样）、2.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、颜色：浅蓝色或粉红色； 2、工艺：不允许割绒工艺，双面毛圈结构，四周包边； 3、成分：全棉； 4、毛巾被坯巾：经纱18tex×2、纬纱27tex，密度≥ 290（根/10cm）×200（根/10cm）； 5、涤纶缝纫线规格为11.8tex×3，单线强力≥1040cN，颜色与毛巾被相匹配； 6、规格：150cm×200cm（允许国家标准范围内的正偏差，不允许负偏差），毛圈部分宽度≥148cm，毛圈部分长度≥195cm； 7、重量：≥1公斤/床； 包装要求： （1）外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。 （2）编织布结合处用Φ0.2cm绳缝合牢固，用Φ0.7cm麻绳捆扎成“井或丰”型，横竖均为双道捆扎。 （3）聚丙烯编织布、牛皮纸、缝包绳、捆包麻绳材料要求： 聚丙烯编织布：单面复膜，经/纬密度≥40根/10cm，单位面积质量≥90g/m2,断裂强力经纬向各≥700N；72h紫外线照射强度下降不超过40%(Ⅱ型紫外线60℃辐照8h与50℃无辐照冷暴露4h交替,辅照度0.63W/m2)。 缝包绳：Φ0.2㎝二股断裂强力≥200N。 捆包麻绳：Φ0.7㎝三股断裂强力≥1100N。 牛皮纸：克重≥70g/m2。 （4）每包30床，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产，捆扎应牢固、严紧。 （5）包内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。 （6）外包面印制内容包括：广东应急储备物资（正面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 备注：所有材料要符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 直接接触皮肤类产品要求、以及GB/T22864-2020《毛巾》和GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》要求。 |
| 3 | 12㎡救灾帐篷 | 2000顶 | 应急专用12㎡帐篷由篷体、框架及配件三部分组成，满足3-4人使用。棚顶外坡面印制“广东应急”“GDEM”字样、帐篷开门左侧上方印刷“广东应急”“GDEM”字样和设置一个透明PVC明白卡套(投入使用时可放二维码，实现信息化管理)，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右，尺寸：32x23cm；帐篷开门右侧上方设置一个透明PVC编号卡套，防水，卡套内部面料印刷“编号卡”字样，开口向右，尺寸：30x30cm。（字体为黑体，颜色为白色）。 技术要求： 1、样式：长方形双坡面直墙； 2、成品尺寸：3.7ｍ（篷体长）×3.2ｍ（篷体宽）×1.75ｍ（侧墙高）×2.67ｍ（脊顶高）； 3、篷体面料及颜色：采用PU涂层布(333dtex×333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色； 4、符合涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 17—4041 PU涂层织物； 5、篷体面料克重：200g/㎡，允许偏差±5%； 6、框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005 T6 Φ25mm×1.2mm管内增加4根加强筋，筋高（筋高＋壁厚）≥2.6mm； 7、山墙地杆套管采用铝合金管,规格为6005T6Φ28 mm×1.0mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Φ28mm×1.0mm； 8、框架各杆件连接采用三通或四通插管结构。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合MZ/T 011.2-2010《中华人民共和国民政部行业标准》救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷以及GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。 |
| 4 | 12㎡救灾棉帐篷 | 500顶 | 救灾专用12㎡棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。 应急专用12㎡棉帐篷由篷体、棉内胆、框架及配件四部分组成，满足3-4人使用。棚顶外坡面印制“广东应急”“GDEM”字样、帐篷开门左侧上方印刷“广东应急”“GDEM”字样和设置一个透明PVC明白卡套(投入使用时可放二维码，实现信息化管理)，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右，尺寸：32x23cm；帐篷开门右侧上方设置一个透明PVC编号卡套，防水，卡套内部面料印刷“编号卡”字样，开口向右，尺寸：30x30cm。（字体为黑体，颜色为白色）。 技术要求： 1、样式：长方形双坡面直墙； 2、成品尺寸：3.7ｍ（篷体长）×3.2ｍ（篷体宽）×1.75ｍ（侧墙高）×2.67ｍ（脊顶高）； 3、篷体面料及颜色：采用PU涂层布(333dtex×333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色； 4、棉内胆：400g/㎡中空涤纶短纤维絮片(允差±5%)，涤纶短纤维含量≥70%； 5、地铺布：灰色双面淋膜聚乙烯编织布，克重≥120g/㎡，颜色为PANTONG 15—4101； 6、包装布料：28×2/28×2天蓝色涤纶防水帆布，克重≥290g/㎡； 7、本白阻燃涤纶平纹绸克重≥80g/㎡； 4、符合涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 19—4049 PU涂层织物； 5、篷体面料克重：220g/㎡，允许偏差±5%； 6、框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005 T6 Φ25mm×1.8mm； 7、山墙地杆套管采用铝合金管,规格为6005T6Φ28 mm×1.0mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Φ28mm×1.0mm； 8、框架各杆件连接采用三通或四通插管结构。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合MZ/T 011.4-2010《中华人民共和国民政部行业标准》救灾帐篷第4部分：12㎡棉帐篷以及GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。 |
| 5 | 移动桌椅 | 2000套 | 移动桌椅应满足餐饮生活需求。桌面印制“广东应急”字样（位置：桌面两边左上角处横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：6㎝×6㎝。字体间距：2㎝。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））。 技术要求： 1、便携式移动折叠桌椅（桌椅一体、一桌四椅）； 2、桌子尺寸：展开尺寸1000×680×660mm，折叠后尺寸1000×340×105mm； 3、凳子尺寸：高度395mm,凳面270×280mm，两个凳子之间的间距是250mm； 4、材料：桌面采用高密度纤维(防火)板，高硬度、高韧性，桌子四周为铝合金包边，表面处 理光亮，用坚硬的铝合金做撑脚架； 5、铝合金壁厚是1.5mn,桌角表面氧化，喷漆表面完整，椅子为铝合金，椅子角壁厚0.9mm； - 6、毛重：10㎏，净重：9.2㎏/张； 7、桌面可承受重量> 50㎏，椅子承受重量> 100㎏，技术成熟，安全牢靠；可在5分钟内折叠成手提箱； 8、包装：5层加硬单包牛皮纸箱，2个移动桌椅1箱；纸箱的正中央正反两面须写明“便携式折叠桌椅”字样。 备注：所有材料要符合GB28478-2012《户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 |
| 6 | 电暖器 | 500台 | 技术要求： 额定功率：≥1500W； 产品净重：≤3.5kg； 具备过热保护、倾倒断电功能,技术性能符合相关标准，提供中国国家强制性产品认证证书； 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 7 | 太阳能灯 | 2000盏 | 技术要求： 1、额定功率≥100w，防水； 2、防水等级: ≥IP65； 3、发光角度：≥120°； 4、单次可连续点亮时间：6~8小时； 5、电池容量：≥10000mAh； 6、充电时间：市电充电≤4小时，太阳能充电≤8小时； 7、具备白色、红蓝爆闪等多种光源和太阳能充电功能； 8、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 8、需提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，提供产品检测合格报告等证明材料； 9、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 8 | 多功能高空照明系统 （小型） | 2套 | 技术要求： 飞行器重量：≤0.9kg； 光源额定功率：≥600W，防水防爆； 高度10m处中心最大值≥250 lx，水平距离10m处边缘照度≥110 lx； 照明灯组总重量：≤0.2kg； 保障灯组：强光照度平均值≥1500LX，最小值≥1200LX；弱光平均值≥700LX，最小值≥600LX； 防护等级：≥IP65； 重量（包含供电平台、飞行器、照明模块）：≤12kg； 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 9 | 多功能高空照明系统 （大型） | 2套 | 技术要求： 最大起飞重量：≥9kg，最大载重≥2.5kg； 照明光源额定功率：≥1200W； 红蓝警示灯光灯功率：≥400W，高度30m处，中心最大值≥50 lx，水平距离30m处边缘照度≥20 lx。 照明范围：50米高空边缘照度≥6 Lx，照明有效覆盖面积≥10000m²； 照明灯组总重量：≤400克（不含支架）； 防护等级：≥IP65； 系留平台额定功率：≥3.5 kw； 保障灯组：5m处强光平均值≥4000 lx，弱光平均值≥2500 lx； 快充充电时间：≤3h； 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 10 | 强光防爆手电筒 | 1500个 | 技术要求： 专业密封设计，可在水下使用，采用单颗6W高效LED光源； 电池容量：≥5Ah： 照明时间：强光≥5小时，工作光≥10小时； 5m处：测试光束直径300mm，强光平均值≥2200lx，强光最小值≥1300lx，弱光平均值≥1300lx，弱光最小值≥750lx； 重量：≤0.8Kg； 符合GB 30734-2014 标准。防护等级IP66/IP68,潜水深度30m，持续0.5h； 防爆最高等级，Exd IIC T6 Gb，提供防爆证明和防爆合格证。 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 11 | 手提式防爆巡检工作灯 | 500个 | 技术要求： 采用高光效LED光源； 额定电压：≥3.7V； 额定容量：≥4Ah； 灯具可在120°范围内调节光束角度，灯具可实现聚、泛光不同需求； 使用时间：强光≥5h，弱光≥20h，泛光≥20h； 5m处照度：强光≥640lx，弱光≥170lx； 重量：≤0.6kg； 防护等级IP66，Ex ib IIC T4，符合GB7000.1-2007,GB3836.1-2000,GB3836.4-2000； 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 12 | 普通睡袋 | 5000个 | 普通睡袋标签印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：洗水唛标签正面顶部处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：0.6㎝×0.6㎝（“广东应急”字样）和0.4㎝×0.4㎝（“GDEM”字样）。字体间距：0.3㎝（“广东应急”字样）和0.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、规格：L（1.8～1.9＋0.3～0.4）ｍ×W（0.7～0.8）ｍ； 2、面料：100%聚酯纤维，300T春亚纺涤纶布，克重≥70g/㎡，具有防水性能； 3、里料：100%棉，克重≥95g/㎡； 4、填充物：100%聚酯纤维； 5、总重量≥1公斤； 6、款式：信封式； 7、不应使用金属拉链。 备注：除采购人有明确特殊要求外，产品质量要符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、FZ/T 62045-2021《棉睡袋》等标准要求。拉链要符合QB/T 2172-2014《注塑拉链》/QB/T 2173-2014《尼龙拉链》等标准要求。 |
| 13 | 防潮垫 | 5000床 | 防潮垫标签印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：洗水唛标签正面顶部处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：0.6㎝×0.6㎝（“广东应急”字样）和0.4㎝×0.4㎝（“GDEM”字样）。字体间距：0.3㎝（“广东应急”字样）和0.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、式样：防潮垫正面使用绒面料，背面使用PEVA防水涂层，合成革做的拎手。以藏青色格子面料和PEVA防水涂层面料为主要材料缝制的防潮垫； 2、规格：150cm×200cm（允许国家标准范围内的正偏差，不允许负偏差）； 3、拎手规格：25cm×3cm（允许国家标准范围内的正偏差，不允许负偏差）； 4、防潮垫正面面料：220g/㎡（藏青格子摇粒绒）； 5、防潮垫背面面料：15S（PEVA涂层）； 6、防潮垫防水面面料：沾水等级 4级及以上； 7、防潮垫拎手：厚度为0.2CM（PVC棕色合成革，含浸底布双色）； 8、捆绑织带：900D2.5cm宽/15.0g黑色平织带； 9、防潮垫的包边：900D2.2cm宽/6.0g薄黑色平包边带； 10、粘扣：2.5cm宽黑色粘扣（捆绑后固定部分）； 11、塑配件：金山塑黒塑配件(连接建)； 12、塑袋:3丝PE袋(外袋)； 13、车缝线:聚酯纤维； 备注：所有材料要符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 22796-2021《床上用品》、GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》、FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》等标准要求。 |
| 14 | 发电机 | 45台 | 技术要求： 双缸发电机。 燃油箱容量：40L及以上； 点火方式：晶体管无触点点火； 起动方式：一键启动； 发电机两侧需标注防爆标志，提供绝缘电阻、耐电压试验、常温启动性能、短路保护功能、冲击试验、跌落试验、倾斜试验等项目检验合格报告。 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 15 | 全景移动照明灯塔 | 100台 | 技术要求： 灯具采用复合型防爆结构设计，灯具防护等级IP66，防爆标志不低于Ex eb ib mb IIC T5 Gb；符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.9-2021； 灯具：采用三灯头LED光源≥3×60W； 10米范围内；地面水平照度≥100Lx，控制距离≥30m，支腿通过把手一步回收和部署； 最大升起高度：≥3.5m； 重量：≤14KG； 充电时间：≤6h； 工作状态：强光≥6h，工作光≥9h； 弱光：≥12h； 符合GB/T 4208-2017,GB/T 5700-2008标准； 正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 16 | 军（棉）大衣 | 10000件 | 军（棉）大衣标签印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：后衣领主唛处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：0.6㎝×0.6㎝（“广东应急”字样）和0.4㎝×0.4㎝（“GDEM”字样）。字体间距：0.3㎝（“广东应急”字样）和0.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、颜色：藏青色； 2、面料：100%聚酯纤维，具有防水功能； 3、里料：100%聚酯纤维或100%锦纶； 4、填充物成分：100%聚酯纤维； 5、面料克重≥80克/平方米； 6、里料克重≥50克/平方米； 7、单件重量：≥1.5公斤； 8、静水压≥13kPa； 9、分别提供加大2000套，大号为5000套，中号为3000套。 10、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 备注：除采购人有明确特殊要求外，产品要符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 直接接触皮肤类产品要求、国家标准GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》的质量要求、GB/T 2662-2017《棉服装》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T 21295-2014《服装理化性能的技术要求》、GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》等标准要求，拉链要符合QB/T 2171-2014《金属拉链》/QB/T 2172-2014《注塑拉链》/QB/T 2173-2014《尼龙拉链》等标准要求。 |
| 备注： 1、“广东应急”、“GDEM”字样印制材质、样式等，中标企业应按采购人要求，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。 2、物资按每1000件为一批次（不足1000件的抽检1批次），每批次最少抽取3件，2件进行检验，1件为备样（备样地点：事前、事中和事后存放中标企业，入库（暂存）存放在采购人仓库）。产品质量抽检批次安排： （1）折叠床：事前1批次，事中2批次，事后2批次，入库5批次。 （2）毛巾被：事前1批次，事中2批次，事后2批次，入库5批次。 （3）12㎡救灾帐篷：事前1批次，入库1批次。 （4）12㎡救灾棉帐篷：事前1批次，入库1批次。 （5）移动桌椅：事前1批次，入库1批次。 （6）普通睡袋：事前1批次，事中1批次，事后1批次，入库2批次。 （7）防潮垫：事前1批次，事中1批次，事后1批次，入库2批次。 （8）军（棉）大衣：事前1批次，事中2批次，事后2批次，入库5批次。 如符合补充采购条件并实行补充采购的，各环节将按一定比例增加抽检数量。如生产过程监督中发现问题较多的，采购人有权按需求增加抽检数量，所需费用由中标商家承担。 3、交货款式以中标单位提供样板为准，技术要求按用户需求。 4、物资质量检验。 （1）折叠床检验项目:外观、材料要求（喷涂件耐腐蚀）、面料PH值、面料有害物质（甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料）、整体产品有害物质、尺寸极限偏差（打开状态）、安全要求（基本安全要求、放置和折叠时的剪切和挤压点、使用时的剪切和挤压点、折叠部件特殊安全要求）、力学性能（折叠床持续静载荷、折叠床抗冲击、稳定性）、泡沫塑料(表观密度和回弹性）等。 （2）毛巾被检验项目：甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、断裂强力、耐皂洗色牢度、异味、纤维含量、脱毛率、规格尺寸偏差率、外观质量、重量偏差率。 （3）12㎡救灾帐篷检验项目:PU帐篷篷布甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、断裂强力、撕破强力、单位面积质量、抗粘连性、耐光色牢度、静水压、阻燃性能；铝合金杆件规格尺寸；三通四通连接管件规格尺寸、喷塑漆膜耐腐蚀；固定桩角钢规格尺寸；钢丝拉绳规格；包芯拉绳规格、断裂强力；帐篷成品整体防雨性能、成品外观质量。 （4）12㎡救灾棉帐篷检验项目:PU帐篷布甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、断裂强力、撕破强力、单位面积质量、抗粘连性、耐光色牢度、静水压、阻燃性能、耐低温-25℃；铝合金杆件规格尺寸；三通四通连接件规格尺寸、喷塑漆膜耐腐蚀；棉内胆絮片保温性能、抗拉强度；阻燃平纹绸断裂强力、阻燃性能；固定桩角钢规格；包芯拉绳规格、断裂强力；帐篷成品整体的防雨性能、成品外观质量。 （5）移动桌椅检验项目：安全要求（移动桌、椅）、金属件耐盐雾18h（移动桌、椅）、装配性要求（移动桌、椅）、主桌面垂直静载荷（移动桌）、垂直稳定性（移动桌）、疲劳试验（移动桌）、甲醛释放量（移动桌）、产品外形尺寸偏差（展开时）（移动桌）、产品外形尺寸偏差（折叠后）（移动桌）、产品外形尺寸偏差（椅子）、椅子座背静载荷。 （6）普通睡袋检验项目:甲醛、偶氮、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、异味、纤维含量、填充物（絮用纤维）原料要求、填充物（絮用纤维）卫生要求、耐皂洗色牢度、撕破强力、起球、耐磨性能、睡袋总重量偏差、拒水性能、面/里料平方米克重、外观质量、规格尺寸偏差、拉链平拉强力、拉链负荷拉次。 （7）防潮垫检验项目:纤维含量、甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、异味、断裂强力、耐皂洗色牢度、水洗尺寸变化率、拒水性能、外观质量、规格尺寸偏差率、平方米克重。 （8）军（棉）大衣检验项目:甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、异味、纤维含量、填充物（絮用纤维）原料要求、填充物（絮用纤维）卫生要求、断裂强力、撕破强力、静水压、冬大衣总重量偏差、接缝性能（纰裂）、外观质量、规格尺寸偏差、面料/里料平方米重量、拉链平拉强力、拉链拉头拉片结合强力、拉链负荷拉次等。 5、中标商家提供的电暖器、太阳能灯、多功能高空照明系统（小型）、多功能高空照明系统（大型）、强光防爆手电筒、手提式防爆巡检工作灯、发电机、全景移动照明灯塔，所检项目须符合国家强制性标准要求以及相关产品标准要求，具有法定检测资质的第三方检验单位出具的产品合格报告（强制性标准全检，产品标准依据采购人需求安排相应性能检测）。 6、未被列入以上检测项目并不意味着采购人对货物质量标准的任何豁免，中标单位提供的货物仍应当符合以上技术规范的全部规定及要求。 7、上述物资的外包装标志需印制“广东应急储备物资”字样。 8、物资质量检验样品数量。 （1）折叠床检验每批次需提供折叠床3张（其中：检验样品2张，备样1张）。 （2）毛巾被检验每批次需提供毛巾被3床（其中：检验样品2床，备样1床）。 （3）12㎡救灾帐篷检验每批次需提供12㎡救灾帐篷3顶（其中：检验样品2顶，备样1顶）。 （4）12㎡救灾棉帐篷检验每批次需提供12㎡救灾棉帐篷3顶（其中：检验样品2顶，备样1顶）。 （5）移动桌椅检验每批次需提供移动桌椅3套（其中：检验样品2套，备样1套）。 （6）普通睡袋检验每批次需提供普通睡袋3个（其中：检验样品2个，备样1个）。 （7）防潮垫检验每批次需提供防潮垫3床（其中：检验样品2床，备样1床）。 （8）军（棉）大衣检验每批次需提供军（棉）大衣3件（其中：检验样品2件，备样1件）。 9、每个品种的物资外包和实物上均需印制二维码介绍产品使用、注意情况等。 10、毛巾被、普通睡袋、防潮垫、军（棉）大衣验收要求：大货验收标准以样品及提供相应检验报告为准（检验项目应符合采购人要求的检验项目），大货质量等级应与样品检验报告中的质量等级一致。 |  |  |  |